# CASTELLO

Couleur

Les briques de parement sont brunes, colorées dans la masse, avec des nuances de violet et de rouille.

Composition

La qualité de ces briques de parement, réside dans le soin apporté lors du mélange des matières premières que sont l’argile de la Campine Nord – datant de l’ère quaternaire – et le sable provenant de la même carrière, additionné de pigments minéraux. Les briques de parement sont produites dans une étireuse dotée de perforations circulaires (< 25 %). Les briques sont de structure homogène et exemptes de calcite. Elles sont cuites dans une atmosphère oxydante à une température dépassant les 1100°C.

Caractéristiques visuelles

Les briques ont des bords inégaux. La texture est écorcée inégale, sablée. Les briques de parement sont triées à la main, afin de réduire au maximum toute différence de teinte et tout risque de détérioration. Des dégâts importants sur plus de 5 % d’une livraison doivent être mentionnés avant le début de la réalisation de la maçonnerie.

## Spécification

- Format 		Nom	 			Dimension (lxlxh) en mm

M40		Module 40			190*89*40

M50		Module 50			190*89*48

M65		Module 65			190*89*65

M90		Module 90			190*89*90

VF		format Vecht			210*98*40

VF66		format Vecht 66 (Brick 66)	210*66*40

WF		format Waal 			210*98*50

WF66		format Waal 66 (Brick66)	210*66*50

2WF		double format Waal		210*98*100

EF		format Anglais			210*98*65

C40		Colbrick 40			236*66*40

C50		Colbrick 50			236*66*50

HF		format Hilversum		240*89*40

HD		format Hilversumdik		240*89*50

D’autres formats sont disponible en consultation / sur demande.

- Texture : écorcée inégale, sablée

- Vue : nuancée

- Couleur : brune avec des nuances de violet et de rouille

Caractéristiques techniques

|  |  |  | la norme européenne EN 771-1, catégorie I, HD |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie de tolérance |  |  | T2 |  |  |  |
| Catégorie de plage |  |  | R2 |  |  |  |
| Résistance à la compression normalisée |  |  | 30N/mm² |  |  |  |
| Teneur en sels solubles actifs |  |  | S2 |  |  |  |
| Teneur en sulphates |  |  | <= 0,10% m/md |  |  |  |
| Absorption d'eau |  |  | 8% m/md |  |  |  |
| Taux initiale absorption d'eau |  |  | 0,5 – 1,5 kg/m²/min |  |  |  |
| Résistance au gel/dégel |  |  | F2 |  |  |  |
| Résolution de matières de construction |  |  | K21271 – Matière de base formée Application: (travaux de) construction/ dans ou sur le sol ou la berg de masse d'eau de surface |  |  |  |

WF Castello