[image: image1.jpg]


AMARNA
Couleur

Les plaquettes sont rouge-brun, colorées dans la masse.

Composition

La qualité de ces plaquettes, réside dans le soin apporté lors du mélange des matières premières que sont l’argile de la Campine Nord – datant de l’ère quaternaire – et le sable provenant de la même carrière, additionné de pigments minéraux. Celles-ci sont produites dans une étireuse et sont de structure homogène et exemptes de calcite. Les plaquettes sont cuites dans une atmosphère oxydante à une température dépassant les 1100°C.
Caractéristiques visuelles

Les plaquettes ont des bords qui forment un angle net et précis. Les structures de surface possibles sont : lisse, non-sablé / écorcé (d’arbre), sablé. Elles sont triées à la main, afin de réduire au maximum toute différence de teinte et tout risque de détérioration. 

Spécification
· Format 


 


Dimension (lxlxh) en mm

Format Vecht (VF) plaquettes 2cm

210*20*40
Format Waal (WF) plaquettes 2cm

210*20*50

Format Anglais (EF) plaquettes 2cm

210*20*65
Format Vecht (VF) plaquettes 3cm

210*30*40

Format Waal (WF) plaquettes 3cm

210*30*50

Format Anglais (EF) plaquettes 3cm

210*30*65

D’autres formats sont disponible en consultation / sur demande.

· Texture : lisse, non-sablée / écorcée (d’arbre), sablée 
· Vue : égale
· Couleur : rouge-brun
Structures de surface
[image: image5.png]GEVELSTENEN

DEJTA

KLEIKLINKERS




[image: image2.jpg]



Lisse, non-sablé

Ecorcé (d’arbre), sablé

[image: image3.jpg]



Amarna lisse, non-sablée
Desta NV

[image: image4.jpg]


Heerle 11

2322 Hoogstraten (Minderhout) 
Tel: +32 (0)3/315.70.99

Fax: +32 (0)3/315.81.48

mail@desta.be
www.desta.be 

