# SILKEBORG

Couleur

Les briques de parement sont gris olive, brun foncé et vert-gris nuancé, colorées dans la masse.

Composition

La composition de ces briques de façade est un mélange séléctionné d’argile du Westerwald et de sable de la carrière de la Campine Nord, additionné de pigments minéraux. Les briques de parement sont produites dans une étireuse dotée de perforations circulaires (< 25 %). Les briques sont de structure homogène et exemptes de calcite. Elles sont cuites dans une atmosphère de réduction à une température dépassant les 1100°C.

Caractéristiques visuelles

Les briques ont des bords inégaux. La texture est légèrement rugueuse, irrégulière. Les briques de parement sont triées à la main, afin de réduire au maximum toute différence de teinte et tout risque de détérioration. Des dégâts importants sur plus de 5 % d’une livraison doivent être mentionnés avant le début de la réalisation de la maçonnerie.

## Spécification

- Format 		Nom	 			Dimension (lxlxh) en mm

- M40		Module 40			190*89*42

- M50		Module 50			190*89*50

- M65		Module 65			190*89*67

- M90		Module 90			190*89*92

- VF		Vechtformaat			210*98*42

- VF66		Vechtformaat 66 (Brick 66)	210*66*42

- WF		Waalformaat 			210*98*50

- WF66		Waalformaat 66 (Brick66)	210*66*50

- 2WF		Dubbel Waalformaat		210*98*102

- EF		Engels formaat			210*98*67

- C40		Colbrick 40			236*66*42

- C50		Colbrick 50			236*66*50

- HF		Hilversumsformaat		240*89*42

- HD		Hilversumdikformaat		240*89*50

D’autres formats sont disponible en consultation / sur demande.

- Texture : légèrement rugueuse, irrégulière

- Vue : nuancée

- Couleur : gris olive, brun foncé et vert-gris

Caractéristiques techniques

|  |  |  | la norme européenne EN 771-1, catégorie I, HD |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie de tolérance |  |  | T2 |  |  |  |
| Catégorie de plage |  |  | R2 |  |  |  |
| Résistance à la compression normalisée |  |  | 40N/mm² |  |  |  |
| Teneur en sels solubles actifs |  |  | S2 |  |  |  |
| Teneur en sulphates |  |  | <= 0,10% m/md |  |  |  |
| Absorption d'eau |  |  | 6% m/md |  |  |  |
| Taux initiale absorption d'eau |  |  | 0 – 0,5 kg/m²/min |  |  |  |
| Résistance au gel/dégel |  |  | F2 |  |  |  |
| Résolution de matières de construction |  |  | K21271 – Matière de base formée Application: (travaux de) construction/ dans ou sur le sol ou la berg de masse d'eau de surface |  |  |  |

M50 Silkeborg