# CHOCOPURE

Couleur

Les plaquettes sont brunes, colorées dans la masse.

Composition

La qualité de ces plaquettes, réside dans le soin apporté lors du mélange des matières premières que sont l’argile de la Campine Nord – datant de l’ère quaternaire – et le sable provenant de la même carrière, additionné de pigments minéraux. Celles-ci sont produites dans une étireuse et sont de structure homogène et exemptes de calcite. Les plaquettes sont cuites dans une atmosphère oxydante à une température dépassant les 1100°C.

Caractéristiques visuelles

Les plaquettes ont des bords qui forment un angle net et précis. La texture est lisse, non-sablée. Elles sont triées à la main, afin de réduire au maximum toute différence de teinte et tout risque de détérioration.

## Spécification

- Format 			 			Dimension (lxlxh) en mm

Format Vecht (VF) plaquettes 2cm		210*20*40

Format Waal (WF) plaquettes 2cm		210*20*50

Format Anglais (EF) plaquettes 2cm		210*20*65

Format Vecht (VF) plaquettes 3cm		210*30*40

Format Waal (WF) plaquettes 3cm		210*30*50

Format Anglais (EF) plaquettes 3cm		210*30*65

D’autres formats sont disponible en consultation / sur demande.

- Texture : lisse, non-sablée

- Vue : égale

- Couleur : brune

Chocopure