# KEIMSTEEN

Couleur

Les briques de parement sont rouge avec des nuances douces, colorées dans la masse.

Composition

La qualité de ces briques de parement, réside dans le soin apporté lors du mélange des matières premières que sont l’argile de la Campine Nord – datant de l’ère quaternaire – et le sable provenant de la même carrière, additionné de pigments minéraux. Les briques de parement sont produites dans une presse à extruder. Les briques sont pleines, de structure homogène et exemptes de calcite. Elles sont cuites dans une atmosphère oxydante et de réduction à une température dépassant les 1100°C.

Caractéristiques visuelles

Les briques ont des bords inégaux. La texture est vieillie et lisse avec un sable irrégulier.

## Spécification

- Format 		Nom	 			Dimension (lxlxh) en mm

RV		Rijnvorm			180*85*50

M65		Module 65			190*89*65

D’autres formats sont disponible en consultation / sur demande.

- Texture : vieillie, lisse, sablée irrégulière

- Vue : nuancée

- Couleur : rouge avec des nuances douces

Caractéristiques techniques

|  |  |  | la norme européenne EN 771-1, catégorie I, HD |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie de tolérance |  |  | T2 |  |  |  |
| Catégorie de plage |  |  | R2 |  |  |  |
| Résistance à la compression normalisée |  |  | 40N/mm² |  |  |  |
| Teneur en sels solubles actifs |  |  | S2 |  |  |  |
| Teneur en sulphates |  |  | <= 0,10% m/md |  |  |  |
| Absorption d'eau |  |  | 5% m/md |  |  |  |
| Taux initiale absorption d'eau |  |  | 0 – 0,5 kg/m²/min |  |  |  |
| Résistance au gel/dégel |  |  | F2 |  |  |  |
| Résolution de matières de construction |  |  | K21271 – Matière de base formée Application: (travaux de) construction/ dans ou sur le sol ou la berg de masse d'eau de surface |  |  |  |