[image: image2.jpg]


FIGUERES
Couleur

Les briques de parement sont rose saumon, bronze et jaune tendre nuancé, colorées dans la masse, avec des nuances de rouge-brun.
Composition

La composition de ces briques de façade est un mélange séléctionné d’argile du Westerwald et de sable de la carrière de la Campine Nord. Les briques de parement sont produites dans une étireuse dotée de perforations circulaires (< 25 %). Les briques sont de structure homogène et exemptes de calcite. Elles sont cuites dans une atmosphère de réduction à une température dépassant les 1100°C.
Caractéristiques visuelles

Les briques ont des bords qui forment un angle net et précis. La texture est écorcée inégale, sablée. Les briques de parement sont triées à la main, afin de réduire au maximum toute différence de teinte et tout risque de détérioration. Des dégâts importants sur plus de 5 % d’une livraison doivent être mentionnés avant le début de la réalisation de la maçonnerie.

Spécification
· Format 

Nom
 


Dimension (lxlxh) en mm

M40

Module 40


190*89*40

M50

Module 50


190*89*48

M65

Module 65


190*89*65

M90

Module 90


190*89*90

VF

format Vecht


210*98*40

VF66

format Vecht 66 (Brick 66)
210*66*40

WF

format Waal 


210*98*50
WF66

format Waal 66 (Brick66)
210*66*50


2WF

double format Waal

210*98*100

EF

format Anglais


210*98*65
C40

Colbrick 40


236*66*40

C50

Colbrick 50


236*66*50

HF

format Hilversum

240*89*40

HD

format Hilversumdik

240*89*50
D’autres formats sont disponible en consultation / sur demande.

· Texture : écorcée inégale, sablée 
· Vue : nuancée
· Couleur : rose saumon, bronze et jaune tendre avec des nuances de rouge-brun
Caractéristiques techniques
	
	
	 
	la norme européenne EN 771-1, catégorie I, HD

	Catégorie de tolérance
	 
	T2

	Catégorie de plage
	 
	R2
	 

	Résistance à la compression normalisée
	40N/mm²
	 
	
	

	Teneur en sels solubles actifs
	S2
	 
	
	

	Teneur en sulphates
	
	<= 0,10% m/md
	
	

	Absorption d'eau
	 
	6% m/md
	 
	 
	 

	Taux initiale absorption d'eau
	0 – 0,5 kg/m²/min
	 
	 
	 

	Résistance au gel/dégel
	 
	F2
	 
	 
	 

	Résolution de matières de construction
	
	K21271 – Matière de base formée

Application: (travaux de) construction/ dans ou sur le sol ou la berg de masse d'eau de surface
	
	
	


[image: image1.jpg]



HF Figueres
Desta NV

[image: image3.png]GEVELSTENEN

DEJTA

KLEIKLINKERS



Heerle 11

2322 Hoogstraten (Minderhout) 
Tel: +32 (0)3/315.70.99

Fax: +32 (0)3/315.81.48

mail@desta.be
www.desta.be 

