# BLAUWBOSSEN

## Kleur

## De gevelstenen zijn rood , in de massa gekleurd, met kleur-op-kleur bezanding.

## Samenstelling

## De basis van deze gevelstenen is een zorgvuldig geselecteerde mengeling van klei uit de Noorderkempen uit het kwartair tijdvak en zand van dezelfde groeve, met toevoeging van minerale toeslagstoffen. Deze volle gevelstenen worden geproduceerd met een strengpersmachine. De gevelstenen hebben een homogene structuur, zijn vrij van kalkinsluitsels en zijn helklinkend. Zij worden oxiderend gebakken op een temperatuur hoger dan 1100°C.

## Visuele karakteristieken

## De gevelstenen hebben ongelijkmatige randen. Ze worden handgesorteerd op kleurafwijkingen. De oppervlaktestructuur is verouderd (getrommeld) en glad met onregelmatige bezanding.

## Specificaties

- Formaat 	Benaming 			Afmeting (lxbxh) in mm

M50		Module 50			190*89*48

Overige formaten zijn beschikbaar in overleg/op aanvraag.

- Oppervlaktetextuur : verouderd (getrommeld) en glad met onregelmatige bezanding

- Uitzicht : egaal

- Kleur : rood

## Prestatiecriteria

|  |  |  | Europese Norm EN 771-1, categorie I, HD |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Maattolerantie |  |  | T2 |  |  |  |  |
| Maatspreiding |  |  | R2 |  |  |  |  |
| Gemiddelde genormaliseerde druksterkte |  |  | 40N/mm² |  |  |  |  |
| Gehalte active oplosbare zouten |  |  | S2 |  |  |  |  |
| Gehalte oplosbaar sulfaat |  |  | <= 0,10% m/md |  |  |  |  |
| Wateropneming |  |  | 5% m/md |  |  |  |  |
| Initiële wateropzuiging |  |  | 0 – 0,5 kg/m²/min (zeer weinig zuigend) |  |  |  |  |
| Vorst/dooibestandheid |  |  | F2, vorstklasse D |  |  |  |  |
| Bouwstoffenbesluit |  |  | K21271 – vormgegeven bouwstof Toepassing: in bouw(werken) / in of op de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam |  |  |  |  |