# SILVER STONE

## Kleur

## De steenstrips zijn zilvergrijs, in de massa gekleurd.

## Samenstelling

## De basis van deze steenstrips is een zorgvuldig geselecteerde mengeling van Westerwaldklei en zand uit de groeve in de Noorderkempen, met toevoeging van minerale toeslagstoffen. De strips worden geproduceerd met een strengpersmachine. De steenstrips hebben een homogene structuur en zijn vrij van kalkinsluitsels. Zij worden oxiderend gebakken op een temperatuur hoger dan 1100°C.

## Visuele karakteristieken

## De steenstrips hebben strak afgelijnde randen. Ze worden handgesorteerd op kleurafwijkingen en beschadigingen. De oppervlaktestructuur is glad onbezand.

## Specificaties

- Formaat 		 			Afmeting (lxbxh) in mm

- Vechtformaat (VF) strips 2cm			210x20x40mm

- Waalformaat (WF) strips 2cm			210x20x50mm

- Engels Formaat (EF) strips 2cm		210x20x65mm

- Vechtformaat (VF) strips 3cm			210x30x40mm

- Waalformaat (WF) strips 3cm			210x30x50mm

- Engels Formaat (EF) strips 3cm		210x30x65mm

Overige formaten zijn beschikbaar in overleg/op aanvraag.

- Oppervlaktetextuur : glad, onbezand

- Uitzicht : egaal

- Kleur : zilvergrijs

Silver Stone