[image: image1.jpg]


AMARNA
Kleur

De steenstrips zijn bruinrood, in de massa gekleurd.

Samenstelling

De basis van deze steenstrips is een zorgvuldig geselecteerde mengeling van klei uit de Noorderkempen uit het kwartair tijdvak en zand van dezelfde groeve, met toevoeging van minerale toeslagstoffen. De strips worden geproduceerd met een strengpersmachine. De steenstrips hebben een homogene structuur en zijn vrij van kalkinsluitsels. Zij worden oxiderend gebakken op een temperatuur hoger dan 1100°C.

Visuele karakteristieken

De steenstrips hebben strak afgelijnde randen. Ze worden handgesorteerd op kleurafwijkingen en beschadigingen. De mogelijke oppervlaktestructuren zijn : glad onbezand / geschorst met fijn zilverzand. 
Specificaties
· Formaat 

 


Afmeting (lxbxh) in mm

· Vechtformaat (VF) strips 2cm


210x20x40mm
· Waalformaat (WF) strips 2cm


210x20x50mm
· Engels Formaat (EF) strips 2cm

210x20x65mm
· Vechtformaat (VF) strips 3cm


210x30x40mm
· Waalformaat (WF) strips 3cm


210x30x50mm
· Engels Formaat (EF) strips 3cm

210x30x65mm
Overige formaten zijn beschikbaar in overleg/op aanvraag.
· Oppervlaktetextuur : glad onbezand / boomschors bezand
· Uitzicht : egaal
· Kleur : bruinrood
Mogelijke oppervlaktestructuren
[image: image5.png]GEVELSTENEN

DEJTA

KLEIKLINKERS




[image: image2.jpg]



Glad onbezand


Schors bezand


[image: image3.jpg]



Amarna
Desta NV

[image: image4.jpg]


Heerle 11

2322 Hoogstraten (Minderhout) 
Tel: +32 (0)3/315.70.99

Fax: +32 (0)3/315.81.48

mail@desta.be
www.desta.be 

