[image: image2.jpg]


FIGUERES
Kleur

De gevelstenen zijn zalmrose, met zachtgele, bronskleurige en rode nuanceringen.

Samenstelling

De basis van deze gevelstenen is een zorgvuldig geselecteerde mengeling van diverse kleisoorten en zand uit de groeve in de Noorderkempen, met toevoeging van minerale toeslagstoffen. De gevelstenen worden geproduceerd met een strengpersmachine, met cirkelvormige perforaties (< 25%). De gevelstenen hebben een homogene structuur, zijn vrij van kalkinsluitsels en zijn helklinkend. Zij worden reducerend gebakken op een temperatuur hoger dan 1100°C.

Visuele karakteristieken

De gevelstenen hebben strak afgelijnde randen. Ze worden handgesorteerd op kleurafwijkingen en beschadigingen. De oppervlaktestructuur is onregelmatig geschorst en is bezand met zilverzand. De gevelsteen vertoont geen enkele scheur op de strek en minstens één kop en geen enkele hoek- of kantbreuk die het typisch karakter van het metselwerk schaden en dit bij onderzoek op 2 meter afstand en bij tenminste 95% van de levering. Beschadigingen dienen vastgesteld te worden voor het vermetselen.
Specificaties
· Formaat 
Benaming 


Afmeting (lxbxh) in mm

· M40

Module 40


190*89*40

· M50

Module 50


190*89*48

· M65

Module 65


190*89*65

· M90

Module 90


190*89*90

· VF

Vechtformaat


210*98*40

· VF66

Vechtformaat 66 (Brick 66)
210*66*40

· WF

Waalformaat 


210*98*50

· WF66

Waalformaat 66 (Brick66)
210*66*50


· 2WF

Dubbel Waalformaat

210*98*100

· EF

Engels formaat


210*98*65

· C40

Colbrick 40


236*66*40

· C50

Colbrick 50


236*66*50

· HD

Hilversumdikformaat

240*89*50

Overige formaten zijn beschikbaar in overleg/op aanvraag.
· Oppervlaktetextuur : onregelmatig geschorst en bezand
· Uitzicht : genuanceerd
· Kleur : zalmrose met zachtgele, bronskleurige en rode nuanceringen
Prestatiecriteria

	
	
	 
	Europese Norm EN 771-1, categorie I, HD
	 

	Maattolerantie
	 
	T2
	 

	Maatspreiding
	 
	R2
	 

	Gemiddelde genormaliseerde druksterkte
	40N/mm²
	 
	
	
	 

	Gehalte active oplosbare zouten
	S2
	 
	
	
	 

	Gehalte oplosbaar sulfaat
	
	<= 0,10% m/md
	
	
	 

	Wateropneming
	 
	6% m/md
	 
	 
	 
	 

	Initiële wateropzuiging
	 
	0 – 0,5 kg/m²/min (zeer weinig zuigend)
	 
	 
	 
	 

	Vorst/dooibestandheid
	 
	F2, vorstklasse D
	 
	 

	Bouwstoffenbesluit
	 
	K21271 – vormgegeven bouwstof

Toepassing: in bouw(werken) / in of op de bodem 

of oever van een oppervlaktewaterlichaam
	 
	 


[image: image1.jpg]



HF Figueres
Een gevelsteen vervaardigd uit klei is een natuurlijk product. De gebakken klei kan per productie licht van kleur variëren tegenover eerdere producties. De aangeboden foto’s en monsters zijn indicatief en kunnen afwijken van het reële materiaal.
Desta NV

[image: image3.png]GEVELSTENEN

DEJTA

KLEIKLINKERS



Heerle 11

2322 Hoogstraten (Minderhout) 
Tel: +32 (0)3/315.70.99

Fax: +32 (0)3/315.81.48

mail@desta.be
www.desta.be 

